第二期农药制剂技术人员精品培训班培训大纲

主题：水分散粒剂（包括水溶性粒剂、干悬浮剂）

第一部分理论知识

- 水分散粒剂基础知识

主讲：张小军  中农立华生物科技有限公司高级工程师

- 概念；

- 研究进展；

- 检测方法即质量评价体系；

- 配方基本组成与功能、研究基本方法及研究基本设备；

- 基础理论：粉体理论，包括粉碎、润湿、分散到悬浮性能，然后过度到水分散粒剂的理论讲述；

- 崩解理论、固液分散体系概念、固液分散体系稳定理论；

- 水分散粒剂崩解与颗粒强度的协调以及分散悬浮稳定性的控制【不稳定现象及如何解决（物理、化学）】。

- 水分散粒剂配方研究与实验技术

主讲：吴学民  中国农业大学教授

- 配方详细组成；

- 研究方法详细阐述；

- 研究设备详细介绍；

- 实验室评价体系建立与方法；

- 研发过程中问题与剖析，配方实例的比对讲解，成果分享。

- 水分散粒剂中助剂分类与作用

主讲：秦敦忠  江苏擎宇化工科技有限公司总工程师

- 适合水分散粒剂使用的助剂（表面活性剂、填料、稳定剂等）分类；结构介绍及分析；

- 助剂作用理论与实践；

- 供应商汇总与特点介绍；

- 助剂发展趋势与新助剂展望。

- 水分散粒剂生产工艺与产业化技术

主讲：张惠明  发事达(南通)化工有限公司总经理

- 水分散粒剂的开发、质量控制与工业放大；

- 工程化设备；

- 工艺、工艺制备流程；

- 生产操作要求；

- 工业放大不合格控制。

- 干悬浮剂概念、制备及生产工艺

主讲：戴权  安徽省国家农药剂型工程技术中心主任

- 干悬浮剂概念；

- 研究进展；

- 配方组成；

- 工艺技术；

- 工程化放大技术。

- 水分散粒剂剂型与药效

主讲：张宗俭  中化化工科学技术研究总院教授级高工

- 以水分散粒剂研究如何设计生物测定方法；

- 如何提高产品使用药效；

- 产品使用时如何使药效最大化；

- 与其他剂型的对比。

第二部分实验操作

实验方案汇总

| 实验编号 | 名称 | 造粒方式 | 计划时间 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验1 | 5.7%甲维盐WG制备 | 挤压 | 4-6h | 重点考察填料组合的影响 |
| 实验2 | 90%莠去津WG制备 | 挤压 | 4-6h | 重点考察润湿分散剂的影响 |
| 实验3 | 10%苯醚甲环唑WG制备 | 流化床 | 4-6h | 重点考察填料组合对体系及工艺的影响 |
| 实验4 | 50%嘧菌酯DF制备 | 喷雾 | 4-6h | 考察助剂、填料的影响 |

说明：

1、实验时间安排2天在实验室做制剂制备与检测，期间穿插进行压力式喷雾干燥中试；

2、2天实验时间里由4名实验老师分4组进行循环试验，每个试验制备半天，检测约需2小时（穿插进行，如此可保证每人接触每个实验）；

3、实验结束，当天就实验过程中不解的问题进行交流；

4、实验方案中制剂配比为初步设计，有可能调整。

实验一

5.7%甲维盐水分散粒剂制备

- 实验目的

采用干法挤压造粒方式，固定润湿剂、分散剂，考察填料对造粒过程、颗粒强度、崩解的影响。

- 实验材料与设备

2.1实验材料

原药：甲维盐TC （73%）

分散剂：SP-2836

润湿剂：SP-2845

填料：硫酸铵、硫酸钠、玉米淀粉、轻钙

2.2实验设备

气流粉碎机（扁平式50型）  上海化工机械三厂

冷干机    6KW

空压机　　压力0.6～1.0MPa

挤压式造粒机 （ZLB-80）    张家港开创机械制造有限公司

- 制剂配比

| 名称 | 方案一（%） | 方案二（%） | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲维盐 | 5.7 |  | 有效成分 |
| SP-2836 | 3 |  | 分散 |
| SP-2845W | 2 |  | 润湿 |
| Y-6225 | 5 |  | 助分散 |
| 硫酸铵 | 30 | 30 | 填料 |
| 硫酸钠 | 15 |  | 填料 |
| 玉米淀粉 | 20 | 补足 | 填料 |
| 轻钙 | 补足 |  | 填料 |

4、检测方法与评价

重点评价造粒过程是否顺畅，粒子强度、崩解时间，悬浮率等指标。

实验二

90%莠去津水分散粒剂制备

- 实验目的

采用干法挤压造粒方式，固定填料考察不同分散剂、润湿剂对造粒过程和产品质量的影响（分散、悬浮率、崩解速度、造粒顺畅性、强度）。

- 实验材料与设备

2.1 实验材料

莠去津TC(96%)

分散剂：Tersperse 2700

润湿剂：Terwet 1004

分散剂：Atlox Metasperse 550S

润湿剂：CZB

填  料：滑石粉

2.2实验设备

气流粉碎机（扁平式50型）  上海化工机械三厂

冷干机    6KW

空压机　　压力0.6～1.0MPa

挤压式造粒机 （ZLB-80）    张家港开创机械制造有限公司

- 制剂配比

| 名称 | 方案一（%） | 方案二（%） | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 莠去津 | 90 |  | 有效成分 |
| Tersperse 2700 | 4.5 |  | 分散 |
| Terwet 1004 | 1.8 |  | 润湿 |
| Metasperse 550S |  | 4.5 | 分散 |
| CZB |  | 1.8 | 润湿 |
| 滑石粉 | ～100 |  | 填料 |

- 检测方法与评价

重点评价造粒顺畅性，悬浮率与崩解时间，同时考查助剂对耐硬水的影响。

实验三

10%苯醚甲环唑水分散粒剂制备

- 实验目的：采用干法流化床造粒方式，固定分散剂和润湿剂，考察填料对制剂加工过程及产品性能的影响（颗粒成型性、分散性、悬浮率、外观、强度等）。

- 实验材料与设备

2.1实验材料

苯醚TC(96%)

分散剂：Geropon T/36

润湿剂：Geropon L-WET/P

助分散剂：NNO

填料：无水硫酸钠、煅烧高岭土、三聚磷酸钠、沉淀法白炭黑

2.1实验设备

气流粉碎机（扁平式 直径50cm）　　　　上海化工机械三厂

冷干机    6KW       空压机　　压力0.6～1.0MPa

沸腾床造粒机（FLP-mini）　　　常州佳发制粒干燥设备公司

- 制剂配比

| 名称 | 方案一（%） | 方案二（%） | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯醚甲环唑 | 10 |  | 有效成分 |
| Geropon T/36 | 6 |  | 分散 |
| Geropon L-WET/P | 4 |  | 润湿 |
| NNO | 10 |  | 助分散 |
| 无水硫酸钠（Z-42） | 29 | 10 | 填料 |
| 高岭土 | 35 | 44 | 填料 |
| 三聚磷酸钠（Z-58） | 5 | 5 | 填料 |
| 白炭黑 |  | 10 | 填料 |

备注：用1%的CMC溶液做粘结剂。

- 检测方法与评价

重点评价产品一次成型率、外观、强度、分散性与悬浮率。

实验四

50%嘧菌酯干悬浮剂制备

- 实验目的：采用湿法砂磨喷雾造粒方式，考察不同分散剂、润湿剂、填料组合对悬浮前驱体制备和喷雾造粒等过程的影响，尤其是最终产品质量的影响。

- 实验材料与设备：

2.1实验材料

原药：嘧菌酯(95%)

分散剂：SP-2836

润湿剂：SP-2845W

分散剂：木质素磺酸钠B-NA

填料：玉米淀粉、硫酸钠、轻质碳酸钙、煅烧高岭土

2.2实验设备

立式砂磨机:  100ml   沈阳化工研究院

卧式砂磨机： 1000ml  重庆红旗化工机械有限公司

实验室喷雾干燥机：双流体  济南奥诺能源科技有限公司

中型喷雾干燥机：压力式，扬州日发干燥工程有限公司

- 制剂配比

| 名称 | 方案一（%） | 方案二（%） | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嘧菌酯 | 50 |  | 有效成分 |
| SP-2836 | 6 |  | 分散 |
| SP-2845W | 2 |  | 润湿 |
| 硫酸钠 | 20 |  | 填料 |
| 玉米淀粉 | ～100 |  | 填料 |
| B-NA |  | 30 | 润湿分散 |
| 轻钙 |  | 15 | 填料 |
| 高岭土 |  | ～100 | 填料 |

- 检测方法与评价

重点评价产品外观、分散稳定性。